| Vollflanschschieber als Handradschieber mit Getriebe |
| --- |
| Nennweite DN 700 - 1000 |  |
| Type DUO/INA/DN/KG/K1/PN10/GG/V2A/NBR/Cr/St |  |  |
| beidseitig druckdicht BD max. bar Prüfung nach DIN 12 266-1 Schieber auch im Ex-Bereich einsetzbar |  |  |
| Flanschbohrungen mit Durchgangsbohrungen nach DIN EN 1092-1 / PN 10 |
| nur im Bereich der Schieberplatte mit Gewindesacklöchern |
| Flansch nach DIN 2526 mit Dichtleiste, - Standard Form A |
| Baulänge nach EN 558-1 Reihe 20 (K1) |
| Gehäuse aus GG 25 (Durchfluss molchbar) |
| rundum schneidenförmige Schieberplatte aus rostfreiem Edelstahl (Ws.-Nr. 1.4301) |
| gekammerte Rundumdichtung als Profildichtung aus NBR |  |
| Lippen-Querdichtung (inkl. PTFE-Stabilisator) aus NBR (ab DN 250 von außen nachstellbar) serienmäßige Schaberklingen aus Ws.-Nr. 1.4571 |
| nichtsteigende Spindel aus Ws.-Nr. 1.4104 |
| Spindelmutter aus Ms 58 |  |
| Säulenaufbau aus Stahl |  |  |
| geschl. Kegelradgetriebe aus GG, |
| seitl. Handrad aus GAl, |  |
| Korrosionsschutz |
| Gehäuse, Säulen und Anbauteile mit |  |
| EKB-Beschichtung RAL 5010 ( blau ) |  |
| Schichtstärke 150 my |  |
| ohne Flanschschrauben und ohne Flanschdichtungen! |  |  |
| Fabrikat: |  |  |
| WECO Armaturen GmbH |  |  |
| Alte Ziegelei 8-10 |  |  |
| 51588 Nümbrecht |  |  |
| Tel. 02293-9112-0 |  |  |
| Fax: 02293-9112-65 |  |  |